	
	
	[image: image1.emf]

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]





Cijevi 
s bazaltnom i eucornom oblogom
otporni na trošenje

CIJEVI

	Unutarnji

promjer

d=Js

bazalta
	Nazivni

promjer
	Vanjski

promjer

čel. cijevi
	Težina

sa bazaltnim uložkom (u kg) u duljini (u mm)

	Js
	DN
	Dxs
	500
	1000
	1500
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000

	40
	125
	133x4,5
	30,8
	51,4
	72,0
	92,7
	-
	-
	-
	-

	50
	125
	133x4,5
	30,4
	50,6
	70,9
	91,1
	-
	-
	-
	-

	60
	125
	133x4,5
	29,8
	49,5
	69,2
	88,9
	-
	-
	-
	-

	70
	125
	159x4,5
	36,3
	62,5
	88,8
	115,0
	-
	-
	-
	-

	82,5
	125
	159x4,5
	35,1
	60,3
	85,4
	110,5
	-
	-
	-
	-

	100
	150
	168x4,5
	37,2
	62,1
	86,9
	111,8
	161,6
	211,3
	261,1
	310,9

	125
	175
	194x5,6
	47,1
	78,7
	110,2
	141,8
	205,0
	268,0
	331,2
	394,3

	150
	200
	219x6,3
	54,9
	92,6
	130,2
	167,8
	243,1
	318,4
	393,7
	469,1

	175
	225
	245x6,3
	62,8
	105,8
	148,8
	191,9
	277,9
	364,1
	450,2
	536,2

	204
	250
	273x7,0
	70,8
	12,7
	170,7
	220,7
	320,6
	420,5
	520,5
	620,4

	225
	300
	324x5,0
	91,4
	157,1
	222,7
	288,4
	419,7
	551,0
	682,4
	813,6

	254
	300
	324x5,0
	80,8
	135,9
	191,0
	246,2
	356,3
	466,5
	576,6
	686,9

	303
	350
	377x5,0
	99,3
	166,2
	233,1
	300,0
	433,9
	567,6
	701,4
	835,3

	356
	400
	426x5,0
	116,4
	190,7
	264,8
	339,1
	487,4
	635,9
	784,3
	932,7

	400
	450
	530x5,0
	161,2
	295,5
	429,7
	564,0
	832,4
	1100,9
	1369,4
	1637,9

	456
	450
	530x5,0
	123,5
	220,1
	316,6
	413,3
	606,4
	799,6
	992,7
	1185,9

	500
	600
	630x6,0
	265,4
	436,0
	606,7
	777,4
	1118,6
	1460,0
	1801,2
	-

	600
	700
	720x7,0
	344,9
	539,4
	733,9
	928,4
	1317,5
	1706,5
	-
	-

	610
	700
	720x7,0
	335,3
	520,2
	705,2
	890,1
	1260,0
	1629,9
	-
	-


	Unutarnji

promjer

d=Js

eucora
	Nazivni

promjer
	Vanjski

promjer

čel. cijevi
	Težina

sa bazaltnim uložkom (u kg) u duljini (u mm)

	Js
	DN
	Dxs
	500
	1000
	1500
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000

	40
	125
	133x4,5
	32,2
	54,1
	76,2
	98,2
	-
	-
	-
	-

	50
	125
	133x4,5
	32,0
	53,8
	75,7
	97,5
	-
	-
	-
	-

	60
	125
	133x4,5
	31,6
	53,1
	74,6
	96,1
	-
	-
	-
	-

	70
	125
	159x4,5
	38,3
	66,6
	94,8
	123,1
	-
	-
	-
	-

	82,5
	125
	159x4,5
	37,4
	64,9
	92,3
	119,7
	-
	-
	-
	-

	100
	150
	168x4,5
	39,2
	66,1
	93,0
	119,9
	173,8
	227,6
	281,5
	335,3

	125
	175
	194x5,6
	49,6
	83,6
	117,6
	151,6
	219,7
	287,7
	355,8
	423,8

	150
	200
	219x6,3
	57,7
	98,3
	138,8
	179,3
	260,4
	341,5
	422,6
	503,7

	175
	225
	245x6,3
	66,1
	112,4
	158,8
	205,1
	297,8
	390,6
	483,3
	575,9

	204
	250
	273x7,0
	74,6
	128,3
	182,1
	235,9
	343,4
	450,9
	558,5
	666,0

	225
	300
	324x5,0
	95,6
	165,4
	235,2
	305,0
	444,7
	584,3
	723,9
	863,5

	254
	300
	324x5,0
	85,5
	14,2
	204,9
	264,9
	384,2
	503,7
	623,1
	742,7

	303
	350
	377x5,0
	104,8
	177,2
	249,5
	321,9
	466,7
	611,5
	756,2
	901,0

	356
	400
	426x5,0
	122,8
	203,4
	284,0
	364,6
	525,7
	686,9
	848,1
	1009,3

	400
	450
	530x5,0
	168,3
	309,7
	451,1
	592,5
	875,1
	1157,9
	1440,7
	1723,4

	456
	450
	530x5,0
	131,6
	236,2
	340,9
	445,6
	654,9
	864,2
	1073,4
	1282,8

	500
	600
	630x6,0
	275,6
	456,4
	637,3
	818,2
	1179,8
	1541,6
	1903,0
	-

	600
	700
	720x7,0
	357,0
	563,7
	770,4
	977,1
	1390,4
	1803,8
	-
	-

	610
	700
	720x7,0
	347,7
	544,9
	742,3
	939,5
	1334,1
	1728,7
	-
	-


	[image: image6.emf]
	d=Js
D

DN

s

L

1.

2.

3.

4.
	Unutarnji promjer bazaltne ili eucor cijevi
Vanjski promjer čelične cijevi

Nazivni promjer

debljina čeličnog omotača

Duljina cijevi

Čvrsta prirubnica

Čelična cijev

Cementna obloga

Bazaltni ili eucorni uložak


· prirubnice prema ČSN 131160 dio 1 – za tlak PN6; PN10; PN16; PN25

· Debljina standardnih bazaltnih uloška 20 mm

· Debljina nestandardnih ravnih bazaltnih i eucorovih uložaka, lukova, T komada, redukcija i drugih tvarnica je opčenito 25 mm ili deblja prema zahtjevima kupca

· proizvođač isporučuje cjevovode i nestandardnog svjetlosnog otvora d: 25, 32, 55, 65, 75, 90, 95, 110, 120, 135, 180, 240, 248, 275, 280, 325, 336, 350, 370, 380, 432, 470, 480, 488, i druge.

· nestandardni svjetlosni otvor d veči od 610 mm oblaga se segmentima

· kod nestandardnih svjetlosnih veličina d i radijusa R, potrebno je izraditi modelski element, koje nadoknađuje kupac
· montažne izmjere isporučuju se prema dogovoru sa kupcem

· duljine L,koje nisu navedene u tabeli isporučujemo prema zahtjevima kupca

· nestandardni uglovi i radijusi lukova također prema zahtjevima kupca

· prema želji kupca možemo isporučiti i spojni i brtveni materijal te atipicke kontraprirubnice

· materijal čeličnog omotača 11 353.1,  ukoliko nije dogovoreno drugačije
· tolerancije duljina cijevo -30 mm +0
Lukovi
	Unutarnji

promjer

d=Js

bazalta
	Nazivni

promjer
	Vanjski

promjer

čel. cijevi
	Težina

sa bazaltnim uložkom (u kg) u duljini (u mm)

	
	
	
	R=750
	R=1000
	R=1500
	R=2000
	R=300

	Js
	DN
	Dxs
	15°
	30°
	45°
	15°
	30°
	45°
	15°
	30°
	45°
	15°
	30°
	15°

	40
	125
	133x4,5
	18,2
	26,4
	34,6
	20,9
	31,8
	42,7
	26,4
	42,7
	59,0
	31,8
	53,5
	42,7

	50
	125
	133x4,5
	18,1
	26,1
	34,1
	20,7
	31,4
	42,1
	26,1
	42,1
	58,1
	31,4
	52,7
	42,1

	60
	125
	133x4,5
	17,9
	25,6
	33,4
	20,5
	30,8
	41,2
	25,6
	41,2
	56,7
	30,8
	51,6
	41,2

	70
	125
	159x4,5
	18,8
	29,2
	39,6
	22,3
	36,1
	49,9
	29,2
	49,9
	70,7
	36,1
	63,7
	49,9

	82,5
	125
	159x4,5
	18,4
	28,3
	38,2
	21,7
	34,9
	48,2
	28,3
	48,2
	68,0
	34,9
	61,4
	48,2

	100
	150
	168x4,5
	22,0
	33,2
	44,2
	25,8
	40,6
	55,4
	33,2
	55,4
	77,6
	40,6
	70,2
	55,4

	125
	175
	194x5,6
	27,4
	40,1
	52,9
	31,6
	48,6
	65,6
	40,1
	65,6
	91,1
	48,6
	82,6
	65,6

	150
	200
	219x6,3
	30,8
	45,4
	60,1
	35,6
	55,2
	74,8
	45,4
	74,8
	104,1
	55,2
	94,3
	74,8

	175
	225
	245x6,3
	35,4
	53,2
	71,1
	41,3
	65,1
	88,9
	53,2
	88,9
	124,5
	65,1
	112,6
	88,9

	204
	250
	273x7,0
	37,9
	57,5
	77,1
	44,4
	70,6
	96,7
	57,5
	96,7
	135,8
	70,6
	122,8
	96,7

	225
	300
	324x5,0
	49,8
	77,2
	104,6
	58,9
	95,4
	132,0
	77,2
	132,0
	186,8
	95,4
	168,5
	132,0

	254
	300
	324x5,0
	45,7
	69,0
	92,4
	53,5
	84,6
	115,7
	69,0
	115,7
	162,3
	84,6
	146,8
	115,7

	303
	350
	377x5,0
	58,8
	87,1
	115,4
	68,2
	105,9
	143,7
	87,1
	143,7
	200,2
	105,9
	181,4
	143,7

	356
	400
	426x5,0
	71,4
	105,2
	139,0
	82,7
	127,8
	172,9
	105,2
	172,9
	240,5
	127,8
	218,0
	172,9

	400
	450
	530x5,0
	80,3
	117,5
	154,8
	92,7
	142,4
	192,0
	117,5
	192,0
	266,5
	142,4
	241,7
	192,0

	500
	600
	630x6,0
	163,1
	231,5
	300,0
	185,9
	277,2
	368,4
	231,5
	368,4
	505,2
	277,2
	459,6
	368,4


	Unutarnji

promjer

d=Js

eucora
	Nazivni

promjer
	Vanjski

promjer

čel. cijevi
	Težina

sa bazaltnim uložkom (u kg) u duljini (u mm)

	
	
	
	R=750
	R=1000
	R=1500
	R=2000
	R=300

	Js
	DN
	Dxs
	15°
	30°
	45°
	15°
	30°
	45°
	15°
	30°
	45°
	15°
	30°
	15°

	40
	125
	133x4,5
	18,8
	27,5
	36,2
	21,7
	33,3
	44,9
	27,5
	44,8
	62,3
	33,3
	56,4
	44,8

	50
	125
	133x4,5
	18,7
	27,3
	36,0
	21,6
	33,1
	44,6
	27,3
	44,6
	61,8
	33,1
	56,1
	44,6

	60
	125
	133x4,5
	18,6
	27,1
	35,5
	21,4
	32,7
	44,0
	27,1
	44,0
	61,0
	32,7
	55,3
	44,0

	70
	125
	159x4,5
	19,6
	30,8
	41,9
	23,3
	38,2
	53,1
	30,8
	53,1
	75,4
	38,2
	68,0
	53,1

	82,5
	125
	159x4,5
	19,3
	30,1
	40,9
	22,9
	37,3
	51,7
	30,1
	51,7
	73,4
	37,3
	66,2
	51,7

	100
	150
	168x4,5
	23,1
	35,3
	47,4
	27,2
	43,4
	59,6
	35,3
	59,6
	83,9
	43,4
	75,8
	59,6

	125
	175
	194x5,6
	28,6
	42,6
	56,6
	33,3
	51,9
	70,6
	42,6
	70,6
	98,6
	51,9
	89,3
	70,6

	150
	200
	219x6,3
	32,2
	48,3
	64,5
	37,6
	59,1
	80,6
	48,3
	80,6
	112,8
	59,1
	102,1
	80,6

	175
	225
	245x6,3
	37,1
	56,6
	76,1
	43,6
	69,6
	95,5
	56,6
	95,5
	134,5
	69,6
	121,5
	95,5

	204
	250
	273x7,0
	39,8
	61,3
	82,8
	47,0
	75,6
	104,3
	61,3
	104,3
	147,3
	75,6
	133,0
	104,3

	225
	300
	324x5,0
	51,9
	81,3
	110,8
	61,7
	101,0
	140,3
	81,3
	140,3
	199,2
	101,0
	179,6
	140,3

	254
	300
	324x5,0
	48,0
	73,7
	99,3
	56,6
	90,8
	125,0
	73,7
	125,0
	176,3
	90,8
	159,2
	125,0

	303
	350
	377x5,0
	61,5
	92,5
	123,6
	71,9
	113,2
	154,6
	92,5
	154,6
	216,6
	113,2
	195,9
	154,6

	356
	400
	426x5,0
	74,6
	111,6
	148,6
	86,9
	136,2
	185,6
	111,6
	185,6
	259,6
	136,2
	234,9
	185,6

	400
	450
	530x5,0
	83,6
	124,6
	165,4
	97,4
	151,8
	206,2
	124,6
	206,2
	287,7
	151,8
	260,5
	206,2

	500
	600
	630x6,0
	167,5
	240,3
	313,1
	191,8
	288,8
	385,9
	240,3
	385,9
	531,4
	288,8
	482,9
	385,9


	[image: image7.emf]
	d=Js

D

DN

s

R

α
1.

2.

3.

4.

5.
	Unutarnji promjer bazaltne ili eucor cijevi

Vanjski promjer čelične cijevi

Nazivni promjer

Debljina čeličnog omotača

Središnji radijus luka

Ugao luka alfa

Čvrsta prirubnica

Čelična cijev

Cementna obloga

Bazaltni ili eucorni uložak
Okretna prirubnica sa navarenim prstenom


	Osnovne fizikalne osobine
	Bazalt
	Eucor

	Tvrdoća prema Mohsu
	min. 8 stupanj
	min. 9 stupanj

	Volumna masa
	2900 – 3000 kg.m3
	3500 kg.m3

	Upijavost/poroznost stvarna
	0 % hm.
	max. 10 % hm.

	Čvrstoća na tlak
	min. 300 – 450 MPa
	min. 350 MPa

	Čvrstoća na savijanje
	min. 45 MPa
	min. 35 MPa

	Koef. toplinskog duljinskog razvlačenja
	max. 9.10-6.K-1 (0-400°C)
	max. 8.10-6.K-1 (0-400°C)

	Otpornost na trenje
	max.5 cm3/50 cm2
	max.0,75 cm3/50 cm2

	otpornost  na habanje
	max.110 mm3
	max.30 mm3

	Toplinska otpornost
	400°C
	1000 – 1100°C

	Otpornost na temp. šokove
	min.top.razlika 150°C
	min.20 ciklusa 950/20°C

	Mjerena toplinska provodljivost
	1,9 – 2,2 W.m-1.K-1 (20-1000°C)
	5,8 – 2,6 W.m-1.K-1 



REDUKCIJE





T -  KOMAD 90°
	Unutarnji

promjer

d=Js bazalta
eucora
	Nazivni

promjer
DN
	Duljina
	Težina

sa bazalt

uložkom
	Težina

sa eucor uložkom
	
	Unutarnji

promjer

d=Js bazalta
eucora
	Nazivni

promjer
DN
	Duljina
	Težina

sa bazalt

uložkom
	Težina

sa eucor uložkom

	Js
	Js1
	DN
	DN1
	L
	kg
	kg
	
	Js
	Js1
	DN
	Dn1
	L
	L1
	kg
	kg

	82,5
	100
	125
	150
	150
	21,6
	22,3
	
	82,5
	82,5
	125
	125
	450
	225
	43,0
	50,8

	82,5
	125
	125
	175
	300
	38,2
	39,9
	
	100
	82,5
	150
	125
	475
	238
	49,3
	58,3

	82,5
	150
	125
	200
	450
	57,1
	59,0
	
	100
	100
	150
	150
	500
	250
	53,3
	63,0

	100
	125
	150
	175
	150
	26,4
	27,3
	
	125
	82,5
	175
	125
	500
	250
	60,8
	71,9

	100
	150
	150
	200
	300
	43,8
	45,7
	
	125
	100
	175
	150
	525
	263
	65,3
	77,2

	100
	204
	150
	250
	550
	71,5
	74,9
	
	125
	125
	175
	175
	550
	275
	71,7
	84,8

	125
	150
	175
	200
	150
	32,2
	33,3
	
	150
	100
	200
	150
	550
	275
	75,3
	89,0

	125
	204
	175
	250
	300
	58,2
	60,6
	
	150
	125
	200
	175
	575
	288
	82,1
	97,1

	125
	254
	175
	300
	550
	109,3
	114,3
	
	150
	150
	200
	200
	600
	300
	88,3
	104,4

	150
	175
	200
	225
	150
	37,4
	38,6
	
	175
	125
	225
	175
	600
	300
	98,3
	110,3

	150
	204
	200
	250
	300
	62,6
	65,2
	
	175
	150
	225
	200
	625
	313
	99,6
	117,8

	150
	254
	200
	300
	550
	117,5
	122,8
	
	175
	175
	225
	225
	650
	325
	106,5
	125,9

	175
	204
	225
	250
	150
	42,8
	44,2
	
	204
	150
	250
	200
	650
	325
	111,5
	131,8

	175
	254
	225
	300
	400
	97,4
	101,5
	
	204
	175
	250
	225
	675
	338
	118,9
	140,6

	204
	254
	250
	300
	250
	73,2
	75,9
	
	204
	204
	250
	250
	700
	350
	125,8
	148,8

	204
	303
	250
	350
	500
	145,4
	151,3
	
	254
	175
	300
	225
	725
	363
	136,3
	161,2

	254
	303
	300
	350
	250
	95,5
	98,8
	
	254
	204
	300
	250
	750
	375
	143,6
	169,8

	254
	356
	300
	400
	500
	186,9
	194,0
	
	254
	254
	300
	300
	800
	400
	156,8
	185,4

	303
	356
	350
	400
	250
	124,5
	128,3
	
	303
	204
	350
	250
	800
	400
	176,4
	208,6

	303
	400
	350
	450
	500
	235,0
	243,0
	
	303
	254
	350
	300
	850
	425
	190,8
	225,6

	356
	400
	400
	450
	250
	150,9
	155,2
	
	303
	303
	350
	350
	900
	450
	211,0
	249,5

	356
	500
	400
	600
	750
	467,5
	481,9
	
	356
	254
	400
	300
	900
	450
	221,3
	261,7

	400
	500
	450
	600
	500
	358,2
	368,3
	
	356
	303
	400
	350
	950
	475
	242,3
	286,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	356
	356
	400
	400
	1000
	500
	263,0
	311,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	303
	450
	350
	1000
	500
	354,0
	418,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	356
	450
	400
	1050
	525
	380,6
	450,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	400
	450
	450
	1100
	550
	425,9
	503,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	356
	600
	400
	1200
	600
	578,1
	683,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	400
	600
	450
	1250
	625
	630,3
	745,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	500
	600
	600
	1400
	700
	765,2
	904,8


Debljina bazaltnih i eucorovih uložaka iznosi 25 mm
	[image: image8.emf]
	[image: image9.emf]


U upitu ili narudžbi obavezno navesti vrijednosti prema teblicama

	1
	cijevi – duljina (mm)
	
	10
	vrsta transportiranu supstrata

	2
	lukovi – radijus R (mm) i kut alfa (°)
	
	11
	granulacija transportiranog supstrata (mm)

	3
	unutarnji svjetlosni promjer
	
	12
	brzina transportiranog medija (m/s)

	4
	tip uložka bazalt – eucor
	
	13
	radna temperatura (upit radi toplinskih šokova) (°C)

	5
	radni tlak u MPa
	
	14
	zahtjev za specijalnom doradom – premazi (m)

	6
	tip prirubnice – fiksna ili klizna
	
	15
	posebna  dorada unutarnje površine – (ČN; DIN; ATYP)

	7
	mogučnost ulaska stranog tijela u cijevi
	
	16
	zahtjev za tipom transporta

	8
	transport supstrata – pneumatski ili hidrulički
	
	17
	pakiranje

	9
	
	
	
	


Primjer narudžbe:

Prirubnička cijev DN 200; dužina L=1500, 2x fiksna prirubnica, PN10, Js bazalt 150
Luk prirubnički DN 1500/1000/30°, 1x fiksna i 1x klizna prirubnica, PN 6, Js eucor 100
Prednosti cijevovoda obloženog bazaltnim ili eucorovim ulošcima
	Taljeni bazalt nije novi materijal, ipak smatramo, da je važno upoznati Vas sa njegovim osobinama, mogučnostima upotrebe i njegovim prednostima. Niže uvedene osobine jesu mnogo nego kod klasičnih čeličnih cijevi, a svaki privrednik stavlja ekonomiku  i kvalitetu na prvo mjesto. Iako prividno veče nabavne cijene, ušteda je i šest puta viša nego kod klasičnog cijevovoda, iz razloga puno veče životnosti cijevovoda iz bazalta, a time postizanje veče gospodarske mogučnosti, zbog neprekidanja proizvodnih procesa, radi čestih izmjena odnosno kvarova na čel.cjevovodu. Taljeni bazalt i eucor ima iznimno visoku otpornost na trošenje, u mnogim slučajevima nadmašuju parametre visoko legiranog čelika, 
	[image: image10.jpg]




	neograničeni rok trajanja, otporan na vlagu, različite kiseline i lužine raznih kancentracija. Nehrđa i nemora se na njega nanašati zaštitni premazi i lakovi, a nedolazi k smanjenju njegove iskoristive vrijednosti u teškim klimatskim uvjetima, stoga je u mnogo slučajeva praktičnija njegova primjena u odnosu na specijalne odlijeve i čelike. Bazaltne cijevi ne možemo direktno upotrebljavati kao cijevovod, nego se umeću u čel.cijevi, i dolaze na mjesto gradnje kao gotovi oblici sa prirubnicama, na temelju precizno danih izmjera od strane naručitelja.
Opče informacije:

Cijevovodi iz bazalta ili eucora upotrebljavaju se najčešće za pneumatski transport praškastog i sitnozrnastog materijala do max.brzine 22 m/sec (bazalt) i 30 m/sec (eucor), ili za hidraulički transport izuzetno abrazivnog materijala i odpada do brzine 2,2 m/sec i max.radnih tlakova 4 MPa. Mogu se primjenjivati i za cijevne lančane transportere i za transport vručeg materijala. Kod lukova preporučujemo upotrebu 4x na trošenje jačih eucorovih odljevka, čime postižemo maksimalnu životnost cijelog sistema. U slučaju potrebe pojačanja samo lukova, preporučujemo iza luka ubaciti obloženu produžnu cijev min. duljine 0,5 m, radi turbulencije materijala unutar
	[image: image11.emf]

	sistema.
Osim navedenih proizvoda u katalogu, isporučujemo i cijeli niz skretnica, račni, T i I-komada, prjelaznih elementa sa okruglog na kutni profil, obloge za velke kutne cijevovode ili stožaste razdvajaća prašine i pepele. Za ovakve tipove opreme izrađujemo precizni plan polaganja i dimnzije proizvoda na osnovi precizne narudžbe kupca.

Isporučujemo i obloge otporne na trošenje za potrebe razne opreme, kao što su žljebni lančani transporteri, mješalice betona i lijevaoničkih smjesa, obloge bubnjeva za mljevenje, spremnika ugljena, rudače, pijeska te obloge za spiralne spadove isl. Kod korištenja odljevka iz bazalta ili eucora otpornih na trošenje obavezna je konzultacija sa proizvođečem, koji daje max. tehničku pomoć kod rješavnja problematike. Isporučitelj garantira za kvalitetu isporučenih cjevnih elementa samo kod prokazatelnom pridržavanju, sa proizvođečem, ugovorenih tehničkih uvijeta.
Pakiranje i transport:

Cijevovodi i ostali elementi se skladište i transportiraju na paletama putem kamiona, vagona ili kontejnerima prema dogovoru sa kupcom.
	[image: image12.emf]


Posebno upozorenje:

Prilikom manipulacije i transportu obavezno osigurati proizvode protiv mogučeg pomicanja, i paziti da ne dođe njihovom oštećenju (pogotovo na čeonim dijelovima) grubom manipolacijom.
Cijevovodi i elementi otporni na trošenje

[image: image13.emf]
Materijal sa trgovačkom oznakom EUCOR, proizvodi tvornica EUTIT, Češka republika
