	Karakteristike Industrijskih bazaltnih pločica EUTIT

	Naziv
	Norma
	Jedinica
	Vrijednost
	DIN 28062

	Trdoća po MOHS-U
	ISO
	/
	8
	*

	Trdoća po VIKERS
	
	Mpa
	700-800
	

	Volumen mase
	
	KG.M3
	2900-3000
	2800-2900

	Otpornost na tlak
	
	Mpa
	min.300-500
	450-550

	Otpornost na abraziju
	
	mm
	max. 5
	max. 4-6

	Upijanje vlage
	
	% vlage
	0
	0

	Toplinska vodljivost / 20-1000°C/
	
	W.m-1.k-1
	1,9-2,2
	1-1,2

	Otpornost na toplinske šokove
	
	°C
	150
	xx

	Otpornost na sumporne kiseline
	
	% upijanja
	9
	xxx

	izolacijski otpor
	
	
	10
	x

	Površinska abrazija
	
	Cm3/50 cm2
	110
	x

	Otpornost na klizanje
	
	glatke
	R10  10-19º
	

	
	
	reljefne
	R11  19-27°
	

	Otpornost solna kiselina
	
	% Hm
	98,5
	

	
	        


